## 新材料航标技术需求表

- 采购货物清单及技术参数：

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7米导标（带梯形牌） | ★1、顶标、铝合金梯形牌（材质 6061-T6）字号及涂色规格：满足《中俄国境河流黑龙江、乌苏里江和额尔古纳河航标管理规则》要求。顶标规格：1200*1200mm，板材厚度不小于3mm铝板，粘贴工程级3M红色反光膜，保持5年以上不褪色，反光膜与标板之间不允许起层或有气泡；梯形牌表面漆面厚度要均匀、光滑，经高温烤制氟碳漆，在自然环境下保持5年不褪色 ★2、7米铝合金标杆及铝合金梯杆（材质 6061-T6） （1）标杆外径110mm，长度7000mm，壁厚不小于6mm无缝铝合金圆管，重量不大于40公斤。 力学性能满足：极限抗拉强度不小于124MPa；受拉屈服强度不小于55MPa；延伸率不小于25%。强弱系数不小于68GPa；弯曲极限强度不小于228MPa，疲劳强度不小于62MPa。中间不允许有接缝，表面涂色：漆面厚度要均匀、光滑，颜色为瓷白色高温烤制氟碳漆，在自然环境下保持5年不褪色；标杆两端用与标杆同材质的不小于5mm厚板材封堵，满焊，焊道要均匀连贯无漏点、无毛刺，焊道不高于管口。 （2）铝合金梯杆：80*50*4mm，长6500mm铝合金方管，中间不允许有接缝，表面漆面厚度要均匀、光滑，颜色为瓷白色高温烤制氟碳漆，在自然环境下保持5年不褪色。 3、标杆大型后支柱、支柱、铝合金爬梯等附件 （1）标杆大型后支柱采用304镀锌圆管∮70*3.5mm,6m制成；支柱采用60*40*3mm，3米304不锈钢方管制成。上端预留固定孔，底端焊接直径200mm，厚度5mm304不锈钢圆盘。铝合金爬梯采用90*20厚壁铝合金型材，宽度450mm- 500mm，梯蹬宽度不大于400mm；其他附属件采用304不锈钢制成，满足航标整体安装需求。 （2）顶标爬梯：爬梯与标杆之间水平距离为200mm,爬梯宽度不小于400mm，梯櫈之间距离不大于400mm，重量不大于8kg，垂直承载重量不小于150kg。 （3）标杆爬梯：链接牢固，确保作业人员安全使用。长度3米，爬梯与标杆之间水平距离不大于100mm，爬梯宽度不小于400mm，梯櫈之间距离不大于400mm，重量不大于15kg，垂直承载重量不小于150kg。 (4)标杆抗风尾翼： 采用活接方式与标杆链接，翼板之间水平夹角为120。，抗风能力在8级风时可保持标杆不转动。 4、梯形牌： 外形尺寸：必须满足《中俄国境河流黑龙江、乌苏里江和额尔古纳河航标管理规则》的规定要求。 性能要求：金属板材不小于2mm，重量不大于90公斤，抗风能力需在8级风时不变形、不折断。 工艺要求：同尺寸的梯形牌必须满足安装的通用性，梯形牌与梯杆外檐尺寸必须保持一致。 | 17 | 10000.00 | 170000.00 |
| 2 | 9米导标（带梯形牌） | ★1.顶标、铝合金梯形牌（材质 6061-T6）及涂色规格：满足《中俄国境河流黑龙江、乌苏里江和额尔古纳河航标管理规则》要求，视距大于4.5km。 顶标规格：与7米导标（带梯形牌）顶标相同；梯形牌表面漆面厚度要均匀、光滑，经高温烤制氟碳漆，在自然环境下保持5年不褪色。 ★2、9米铝合金标杆及铝合金梯杆（材质 6061-T6） （1）标杆外径110mm，长度9000mm，壁厚不小于7mm无缝铝合金圆管，重量不大于40公斤。 力学性能满足：极限抗拉强度不小于124MPa；受拉屈服强度不小于55MPa；延伸率不小于25%。强弱系数不小于68GPa；弯曲极限强度不小于228MPa，疲劳强度不小于62MPa。中间不允许有接缝，表面涂色：漆面厚度要均匀、光滑，颜色为瓷白色高温烤制氟碳漆，在自然环境下保持5年不褪色；标杆两端用与标杆同材质的不小于5mm厚板材封堵，满焊，焊道要均匀连贯无漏点、无毛刺，焊道不高于管口。 （2）铝合金梯杆：80*50*4mm，长6500mm铝合金方管，中间不允许有接缝，表面漆面厚度要均匀、光滑，颜色为瓷白色高温烤制氟碳漆，在自然环境下保持5年不褪色。 3、标杆大型后支柱、支柱、铝合金爬梯等附件 （1）标杆大型后支柱采用304镀锌圆管∮70*3.5mm,6m制成；支柱采用60*40*3mm，3米304不锈钢方管制成。上端预留固定孔，底端焊接直径200mm，厚度5mm304不锈钢圆盘。铝合金爬梯采用90*20厚壁铝合金型材，宽度450mm- 500mm，梯蹬宽度不大于400mm；其他附属件采用304不锈钢制成，满足航标整体安装需求。 （2）顶标爬梯：爬梯与标杆之间水平距离为200mm,爬梯宽度不小于400mm，梯櫈之间距离不大于400mm，重量不大于8kg，垂直承载重量不小于150kg。 （3）标杆爬梯：链接牢固，确保作业人员安全使用。长度5米，爬梯与标杆之间水平距离不大于100mm，爬梯宽度不小于400mm，梯櫈之间距离不大于400mm，重量不大于15kg，垂直承载重量不小于150kg。 (4)标杆抗风尾翼： 采用活接方式与标杆链接，翼板之间水平夹角为120。，抗风能力在8级风时可保持标杆不转动。 4、梯形牌： 外形尺寸：必须满足《中俄国境河流黑龙江、乌苏里江和额尔古纳河航标管理规则》的规定要求。 性能要求：金属板材不小于2mm，重量不大于90公斤，抗风能力需在8级风时不变形、不折断。 工艺要求：同尺寸的梯形牌必须满足安装的通用性，梯形牌与梯杆外檐尺寸必须保持一致。 | 17 | 11200.00 | 190400.00 |
| 3 | 7米导标 | 顶标、框架及字号 顶标及框架规格：1200*1200mm，板材厚度不小于3mm铝板，粘贴工程级3M红色反光膜，保持5年以上不褪色，反光膜与标板之间不允许起层或有气泡，框架规格1200*1200mm：字号《中俄国境河流黑龙江、乌苏里江和额尔古纳河航标管理规则》要求； ★2.7米铝合金标杆（材质 6061-T6） 标杆外径110mm，长度7000mm，壁厚不小于6mm无缝铝合金圆管，中间不允许有接缝，表面涂色：与7米导标（带梯形牌）标杆相同 3.标杆支柱、铝合金爬梯等附件 标杆支柱采用60*40*3mm，长3米304不锈钢方管制成。上端预留固定孔，底端焊接直径200mm，厚度5mm304不锈钢圆盘。铝合金爬梯采用90*20厚壁铝合金型材，长度3米，宽度450mm-500mm，梯蹬宽度不大于400mm；其他附属件采用304不锈钢制成，满足航标整体安装需求。 | 17 | 6200.00 | 105400.00 |
| 4 | 9米导标 | 顶标规格：与7米导标（带梯形牌）顶标相同； ★2.9米铝合金标杆（材质 6061-T6） 标杆外径110mm，长度9000mm，壁厚不小于7mm无缝铝合金圆管，中间不允许有接缝，表面涂色与7米导标（带梯形牌）标杆相同； 3.标杆支柱、铝合金爬梯等附件 标杆支柱采用60*40*3mm，长度4米304不锈钢方管制成。上端预留固定孔，底端焊接直径200mm，厚度5mm304不锈钢圆盘；铝合金爬梯采用90*20厚壁铝合金型材，长度5米，宽度450mm-500mm，梯蹬宽度不大于400mm；其他附属件采用304不锈钢制成，满足航标整体安装需求。 | 17 | 7200.00 | 122400.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 588200.00 |