主材明细表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | - 钢管材料:无缝钢管（GB/T8162-2008）、Q235B、不镀锌 - 规格：φ70*4.0 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |
| 2 | 无缝钢管 | 1.钢管材料:无缝钢管（GB/T8162-2008）、Q235B、不镀锌 2.规格：φ76*4.0 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |
| 3 | 无缝钢管 | 1.钢管材料:无缝钢管（GB/T8162-2008）、Q235B、不镀锌 2.规格：φ85*4.0 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |
| 4 | 无缝钢管 | 1.钢管材料:无缝钢管（GB/T8162-2008）、Q235B、不镀锌 2.规格：φ89*4.0 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |
| 5 | 无缝钢管 | 1.钢管材料:无缝钢管（GB/T8162-2008）、Q235B、不镀锌 2.规格：φ102*4.0 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |
| 6 | 无缝钢管 | 1.钢管材料:无缝钢管（GB/T8162-2008）、Q235B、不镀锌 2.规格：φ114*4.0 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |
| 7 | 环氧富锌底漆 | 采用不挥发物中金属锌含量≥60%， 投标时需提供满足上述参数要求三年内具有合格检测机构并带有红色检测专用章的检验报告原件。 | L | 符合国标要求 |  |
| 8 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆不挥发物含量＞50%；细度≤20μm；耐酸性（50g/L硫酸，48h）达到合格标准；耐碱性（20g/L氢氧化钠，48h）达到合格标准；耐盐雾性（500h）不起泡、不生锈、不脱落并达到合格标准， 投标时需提供满足上述参数要求三年内具有合格检测机构并带有红色检测专用章的检验报告原件。 | L | 符合国标要求 |  |
| 9 | 金属构件刷防火涂料 | 1、屋面网架构件耐火极限：1.5小时，2.3～3.5mm厚薄涂型。 2、性能检测：粘接强度≥0.15MPa； 耐水性：24h试验后，涂层无起层、发泡、脱落现象，隔热效率衰减量为≤10%； 耐冷热循环性：15次试验后涂层无开裂、剥落、起泡现象，隔热效率衰减量为≤15%； 耐火性能≥1.50h。 投标时需提供满足上述参数要求三年内国家消防及阻燃产品质量监督检验中心检验报告原件及有效期内应急管理部消防产品合格评定中心的消防产品认证证书原件。 | ㎡ | 符合国标要求 |  |
| 10 | 屋面保温棉 | 保温隔热材料：采用75mm厚、密度≥14kg/m³，燃烧性能符合（A级），导热系数（平均25℃）≤0.037W/m.k，附银色加筋金属化聚丙烯膜防潮防腐蚀贴面体粘结。 投标时需提供满足上述参数要求三年内具有合格检测机构并带有红色检测专用章的检验报告原件。 | ㎡ | 符合国标要求 |  |
| 11 | 屋面板 | 1、彩色压型屋面板：采用≥0.6mm厚基板、屈服强度≥398MPa、抗拉强度≥437MPa、伸长率≥23%，铝锌镀层重量（双面）≥150g/m2，涂层采用HDP高耐候涂层系统，涂层厚度≥22μm、铅笔硬度≥3H、色差≥0.42，彩板颜色为天蓝色； 2、板型：840型。 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | ㎡ | 符合国标要求 |  |
| 12 | 防水透气膜 | 材质：PP纺粘无纺布、PE透气膜、PP纺粘无纺布三层复合；厚度≥0.5mm国标；拉力:纵向＞130N/50mm、横向＞80N/50mm； 不透水性：2000mm水柱2h无渗透；水蒸气通过量＞300g/(㎡.24h) 投标时需提供满足上述参数要求三年内具有合格检测机构并带有红色检测专用章的检验报告原件。 | m | 按国标要求 |  |
| 13 | 结构密封胶 | - 外观：细腻、均匀膏状物、无气泡、结块、凝胶、结皮、无不易分散的析出物、下垂度：垂直放置（mm）≤0、水平放置不变形、挤出性≤2s、表干时间≤2.5h。 - 90℃拉伸粘接强度≥0.5MPa、-30℃拉伸粘接强度≥1.5MPa、浸水后拉伸粘接强度≥1MPa 投标时需提供满足上述参数要求三年内具有合格检测机构并带有红色检测专用章的检验报告原件。 | 支 | 符合国标要求 |  |
| 14 | 管箍 | - 型号、规格：Q235B、 3.0mm*50mm - 抗拉强度：≥380MPa - 伸长率：≥35 - 硬度：≥115（HV） 投标时需提供管箍钢材满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | 套 | 符合国标要求 |  |
| 15 | 镀锌圆钢 | 1、规格：φ12 2、屈服强度：屈服强度≥255MPa。 3、抗拉强度：抗拉强度≥395MPa。 4、伸长率：伸长率≥30% 投标时需提供满足上述参数要求三年内产品质量证明书原件。 | m | 符合国标要求 |  |