### 一包

| 序号 | 检测项目 | 2023年 拟抽检数量 | 检测参数 | 标准依据 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋保护层厚度 | 220个构件 | 钢筋保护层厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015 混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019 |  |  |
| 2 | 超声回弹综合法 检测混凝土强度 | 150个构件 | 混凝土抗压强度 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程T/CECS 02-2020 |  |  |
| 3 | 楼板厚度 | 20块楼板 | 楼板厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015 |  |  |
| 4 | 后锚固承载力 | 20根 | 锚固承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013 |  |  |
| 5 | 混凝土立方体抗压强度 | 96组 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 |  |  |
| 6 | 防水卷材 | 10组 | 1.拉伸性能 2.低温柔性/低温弯折 3.不透水性 | 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能GB/T 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能GB/T 328.9-2007 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 高分子防水材料 第1部分：片材GB/T 18173.1-2012建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性GB/T 328.15-2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性GB/T 328.10-2007 |  |  |
| 7 | 保温材料及B1级燃烧 | 10组 | 1.表观密度 2.压缩强度 3.导热系数 4.吸水率 5.垂直于板面方向的抗拉强度 6.氧指数 7.B1级燃烧(可燃性、单体燃烧) | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-2009 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定GB/T 8813-2020 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008 硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T 8810-2005 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T 29906-2013 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009 建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007 建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284-2006 |  |  |
| 8 | 保温防火隔离带 | 10组 | 1.密度 2.导热系数 3.垂直于表面的抗拉强度 4.压缩强度 5.燃烧性能(燃烧热值、不燃性) | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008 外墙外保温工程技术标准JGJ 144-2019 建筑用绝热制品垂直于表面抗拉强度的测定GB/T 30804-2014 建筑用绝热制品压缩性能的测定GB/T 13480-2014 建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-2010 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定GB/T 14402-2007 |  |  |
| 9 | 钢筋物理性能 | 18组 | 1.拉伸强度 2.最大力总延伸率 3.弯曲/反向弯曲 4.重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022 |  |  |
| 10 | 外窗气密性现场检测 | 10组 | 外窗气密性 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法JG/T 211-2007 |  |  |
| 11 | 电线 | 40组 | 导体直流电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验GB/T 3048.4-2007 电缆的导体GB/T 3956-2008 |  |  |
| 12 | 电缆（2芯及2芯以上） | 40组 | 导体直流电阻 | 电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验GB/T 3048.4-2007 电缆的导体GB/T 3956-2008 |  |  |
| 13 | 塑料管材 | 30组 | 1.纵向回缩率 2.简支梁冲击强度 3.静液压 4.落锤冲击试验 | 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第2部分：不同材料管材的试验条件GB/T 18743.2-2022 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定GB/T 6111-2018 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法GB/ T 14152-2001 |  |  |
| 14 | 保温材料 | 5组 | 1.表观密度 2.导热系数 3.吸水率 | 矿物棉及其制品试验方法GB/T 5480-2017 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-2009 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008 硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T 8810-2005 |  |  |
| 15 | 保温材料用胶粘剂 | 10组 | 1.拉伸粘结强度 2.可操作时间 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T 29906-2013 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料GB/T 30595-2014 酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料JG/T 515-2017 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料JG/T 483-2015 |  |  |
| 16 | 玻璃纤维网格布 | 10组 | 1.单位面积质量 2.耐碱断裂强力 3.耐碱断裂强力保留率 4.断裂伸长率 | 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定GB/T 9914.3-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T 7689.5-2013 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法GB/T 20102-2006 |  |  |
| 17 | 混凝土路面砖 | 8组 | 抗压强度/抗折强度 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 |  |  |
| 总计： 元 |

### 二包

| 序号 | 检测项目 | 2023年 拟抽检数量 | 检测参数 | 标准依据 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋保护层厚度 | 195个构件 | 钢筋保护层厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015 混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019 |  |  |
| 2 | 超声回弹综合法 检测混凝土强度 | 132个构件 | 混凝土抗压强度 | 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程T/CECS 02-2020 |  |  |
| 3 | 楼板厚度 | 50块楼板 | 楼板厚度 | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015 |  |  |
| 4 | 后锚固承载力 | 35根 | 锚固承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013 |  |  |
| 5 | 防水卷材 | 20组 | 1.拉伸性能 2.低温柔性/低温弯折 3.不透水性 | 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能GB/T 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能GB/T 328.9-2007 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材 低温柔性GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性GB/T 328.15-2007 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性GB/T 328.10-2007 |  |  |
| 6 | 保温材料及B1级燃烧 | 14组 | 1.表观密度 2.压缩强度 3.导热系数 4.吸水率 5.垂直于板面方向的抗拉强度 6.氧指数 7.B1级燃烧(可燃性、单体燃烧) | 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定GB/T 6343-2009 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定GB/T 8813-2020 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008 硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T 8810-2005 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验GB/T 2406.2-2009 建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007 建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284-2006 |  |  |
| 7 | 保温防火隔离带 | 14组 | 1.密度 2.导热系数 3.垂直于表面的抗拉强度 4.压缩强度 5.燃烧性能(燃烧热值、不燃性) | 无机硬质绝热制品试验方法GB/T 5486-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008 外墙外保温工程技术标准JGJ 144-2019 建筑用绝热制品垂直于表面抗拉强度的测定GB/T 30804-2014 建筑用绝热制品压缩性能的测定GB/T 13480-2014 建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-2010 建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定GB/T 14402-2007 |  |  |
| 8 | 钢筋物理性能 | 22组 | 1.拉伸强度 2.最大力总延伸率 3.弯曲/反向弯曲 4.重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分: 热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第2部分: 热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022 |  |  |
| 9 | 外窗气密性现场检测 | 10组 | 外窗气密性 | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法JG/T 211-2007 |  |  |
| 10 | 基桩完整性 | 104根 | 低应变法检测完整性 | 建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014 |  |  |
| 11 | 配合比验证 | 10组 | 配合比验证 | 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 |  |  |
| 12 | 保温材料用胶粘剂 | 10组 | 1.拉伸粘结强度 2.可操作时间 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014 酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 515-2017 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料JG/T 483-2015 |  |  |
| 13 | 玻璃纤维网格布 | 10组 | 1.单位面积质量 2.耐碱断裂强力 3.耐碱断裂强力保留率 4.断裂伸长率 | 增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定GB/T 9914.3-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定GB/T 7689.5-2013 玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法GB/T 20102-2006 |  |  |
| 14 | 水泥 | 10组 | 1.胶砂强度 2.安定性 3.凝结时间 4.标准稠度用水量 5.细度 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011 水泥细度检验方法筛析法GB/T 1345-2005 水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/T 8074-2008 |  |  |
| 15 | 砂 | 10组 | 1.筛分析 2.表观密度 3.紧密密度和堆积密度 4.含泥量 5.泥块含量 6.有机物含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 |  |  |
| 16 | 卵石、碎石 | 10组 | 1.筛分析 2.表观密度 3.堆积密度 4.含泥量 5.泥块含量 6.针、片状含量 7.有机物含量 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |  |  |
| 17 | 混凝土路面砖 | 26组 | 抗压强度/抗折强度 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 |  |  |
| 总计： 元 |

### 三包

| 序号 | 检测项目 | 2023年 拟抽检数量 | 检测参数 | 标准依据 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下连续墙、钻孔灌注桩 | 30组 | 声波透射法检测完整性 | 建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2014 地下连续墙检测技术规程T/CECS 597-2019 公路工程基桩检测技术规程JTG/T 3512-2020 |  |  |
| 2 | 配合比验证 | 10组 | 配合比验证 | 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 |  |  |
| 3 | 砂 | 30组 | 1.筛分析 2.表观密度 3.堆积密度 4.含泥量 5.泥块含量 6.有机物含量 7.含水率 | 公路工程集料试验规程JTG E42-2005 |  |  |
| 4 | 卵石、碎石 | 20组 | 1.筛分析 2.表观密度 3.堆积密度 4.泥块含量 5.含泥量 6.针片状含量 7.压碎值指标 8.含水率 9.有机物含量 | 公路工程集料试验规程JTG E42-2005 |  |  |
| 5 | 混凝土衬砌 | 6组 | 背后的回填密实度 | 铁路隧道衬砌质量无损检测规程TB 10223-2004 |  |  |
| 6 | 天然石材 | 8组 | 1.体积密度 2.吸水率 3.干燥压缩强度 4.水饱和压缩强度 5.干燥弯曲强度 6.水饱和弯曲强度 7.耐磨性 | 天然石材试验方法第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验GB/T 9966.1-2020 天然石材试验方法第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验GB/T 9966.2-2020 天然石材试验方法第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验GB/T 9966.3-2020 天然石材试验方法第4部分：耐磨性试验GB/T 9966.4-2020 |  |  |
| 7 | 种植土 | 5组 | 1.PH值 2.含盐量 3.有机质含量 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定NY/T 1121.6-2006 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定NY/T 1121.16-2006 |  |  |
| 8 | 沥青混合料马歇尔试验 | 12组 | 1.密度 2.稳定度 3.沥青含量 4.矿料级配 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 |  |  |
| 9 | 沥青混合料 | 6组 | 沥青混合料车辙试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 |  |  |
| 10 | 沥青混合料 | 12组 | 沥青混合料浸水马歇尔试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 |  |  |
| 11 | 沥青混合料 | 12组 | 沥青混合料冻融劈裂试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 |  |  |
| 12 | 沥青混合料 | 12组 | 沥青混合料低温弯曲试验 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-2011 |  |  |
| 13 | 路基、路面 | 5组 | 弯沉试验 | 公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019 |  |  |
| 14 | 路面 | 7组 | 构造深度试验 | 公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019 |  |  |
| 15 | 路面 | 7组 | 渗水系数试验 | 公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019 |  |  |
| 16 | 路面 | 6组 | 横向力摩擦系数试验 | 公路路基路面现场测试规程JTG 3450-2019 |  |  |
| 总计： 元 |

### 四包

| 序号 | 检测项目 | 2023年 拟抽检数量 | 检测参数 | 标准依据 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋保护层厚度 | 25个构件 | 钢筋保护层厚度 | 混凝土中钢筋检测技术标准JGJ/T 152-2019 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015 |  |  |
| 2 | 回弹法检测混凝土强度 | 110个构件 | 混凝土抗压强度 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011 高强混凝土强度检测技术规程JGJ/T 294-2013 |  |  |
| 3 | 后锚固承载力检测 | 251根 | 锚固承载力 | 混凝土结构后锚固技术规程JGJ 145-2013 |  |  |
| 4 | 混凝土立方体抗压强度检测 | 50组 | 抗压强度 | 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 |  |  |
| 5 | 防水卷材（市政） | 10组 | 1.拉伸性能+伸长率 2.撕裂强度 3.不透水性 4.低温柔度/弯折 5.剥离强度 6.耐热性 7.热老化 | 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能GB/T 328.8-2007 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性GB/T 328.10-2007 建筑防水卷材试验方法 第15部分：高分子防水卷材 低温弯折性GB/T 328.15-2007 建筑防水卷材试验方法 第20部分：沥青防水卷材接缝剥离性能GB/T 328.20-2007 建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材低温柔性GB/T 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法 第11部分：沥青防水卷材耐热性GB/T 328.11-2007 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验GB/T 3512-2014 |  |  |
| 6 | 钢筋物理性能 | 130组 | 1.拉伸强度 2.最大力总延伸率 3.弯曲/反向弯曲 4.重量偏差 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢材试验方法GB/T 28900-2022 |  |  |
| 7 | 配合比验证 | 10组 | 配合比验证 | 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准GB/T 50081-2019 |  |  |
| 8 | 管片螺栓、管片螺母、管片垫圈 | 6组 | 1.硬度 2.涂层厚度 3.抗拉强度 4.盐雾试验 5.耐碱性 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法GB/T4956-2003 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 10125-2021 色漆和清漆 耐液体介质的测定GB/T 9274- 1988 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱GB/T3098.1-2010 |  |  |
| 9 | 水泥 | 20组 | 1.胶砂强度 2.安定性 3.凝结时间 4.标准稠度用水量 5.细度 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 水泥胶砂强度检验方法（ISO法）GB/T 17671-2021 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346-2011 水泥细度检验方法筛析法GB/T 1345-2005 水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/T 8074-2008 |  |  |
| 10 | 轻质砌块 | 18组 | 1.尺寸允许偏差 2.外观质量 3.抗压强度 4.干密度 | 蒸压加气混凝土砌块GB/T11968-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法GB/T 11969-2020 |  |  |
| 11 | 饰面砖 | 16组 | 1.吸水率 2.抗冻性 3.表面质量 4.尺寸 | 陶瓷砖试验方法第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-2016 陶瓷砖试验方法第12部分：抗冻性的测定 GB/T3810.12-2016 陶瓷砖试验方法第2部分：尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2016 |  |  |
| 12 | 粉煤灰 | 28组 | 1.细度 2.需水量比 3.烧失量 4.三氧化硫 5.含水量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 |  |  |
| 13 | 矿渣粉 | 12组 | 1.活性指数 2.流动度比 3.含水量 4.密度 5.比表面积 6.三氧化硫 7.烧失量 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2017 水泥化学分析方法GB/T 176-2017 水泥密度测定方法GB/T 208-2014 |  |  |
| 14 | 外加剂 | 20组 | 1.密度/细度 2.PH值 3.减水率 4.抗压强度比 5.泌水率比 6.凝结时间差 7.氯离子含量 8.含气量 | 混凝土外加剂GB 8076-2008 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2012 普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016 混凝土膨胀剂GB/T 23439-2017 砂浆、混凝土防水剂JC/T 474-2008 喷射混凝土用速凝剂GB/T 35159-2017 |  |  |
| 15 | 混凝土路面砖 | 6组 | 1.抗压强度 2.耐磨性能 3.抗冻性 4.防滑性能 | 混凝土路面砖GB/T 28635-2012 |  |  |
| 16 | 无机结合料稳定材料 | 10组 | 无侧限抗压强度 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E51-2009 无侧限抗压强度试验T 0148-1993 |  |  |
| 总计： 元 |