气瓶检测标准要求及检测依据

| 序号 | 检测项目 | 指标要求 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登记检查 | 对气瓶的使用单位、检验日期、气瓶编号、气 瓶水容积、公称工作压力、制造日期、水压试 验日期、螺纹规格等符合要求 | GB24161中5.1 |
| 2 | 复合气瓶内外 表面清洗 | 用中性清洗剂和不超过60℃的洁净水清洗内 外表面污垢、腐蚀物等 | GB24161中5.4 |
| 3 | 外观检查 | 对气瓶外表面的磨损、划伤、撞击损伤、分层、 结构损伤、热损伤、化学品腐蚀等进行评定 | GB24161中6 |
| 4 | 内部检查 | 气瓶内部有无裂纹、线性变形、腐蚀凹坑等 | GB24161中7 |
| 5 | 水压试验 | 容积残余变形率≤5% | GB24161中9 |
| 6 | 瓶阀检验 | 瓶阀的完整性、气密性符合规定 | GB24161中11.1 |
| 7 | 气密性实验 | 在试验压力下,瓶体无泄漏 | GB24161中12 |