钢筋混凝土盖板明涵设计说明

- 技术标准与设计规范：

- 交通部部颁标准《公路工程技术标准》JTG B01-2014

- 交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

- 交通部部颁标准《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005

- 交通部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018

- 交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020

- 交通部部颁标准《公路涵洞设计规范》JTG/T 3365-2020

- 交通部部颁标准《公路工程混凝土耐久性设计规范》JTG/T 3310-2019

- 交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019

- 技术指标

- 跨径：4.0m、5.0m

- 斜度：0°（涵洞轴线与路线法线之夹角）

- 荷载等级：公路－Ⅱ级

- 结构设计安全等级：三级

| 跨径L （m） | 涵台高度H （m） | 涵顶填土高度Th （m） | 地基容许承载力 [s0]Kpa |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 2.0 | 0.13 | 300 |
| 5.0 | 2.0 | 0.13 | 300 |
| 5.0 | 3.0 | 0.13 | 300 |

- 主要材料：

| 结构部位 | 石 料 | 砂 浆 | 混 凝 土 | 钢 筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖 板 | － | － | C40 | HPB300、HRB400 |
| 台 身 | - | － | C30 | － |
| 涵台基础 | - | － | C30 | - |
| 八字墙墙身 | - | － | C30 | － |
| 八字墙基础 | - | － | C30 | － |
| 帽 石 | － | － | C30 | HPB300、HRB400 |
| 涵底铺砌 | MU30片石 | （M10） | - | － |
| 支撑梁 | － | － | C30 | R235，HRB335 |
| 洞口铺砌 | MU30片石 | （M10） | - | － |
| 搭板 | － | － | C30（C25） | HRB400 |
| 涵面铺装 | － | － | C40 | HRB400 |

- 设计要点

1、计算假定与参数：

- 本图采用无压力式盖板明涵设计，洞口型式为八字墙，如采用其它形式时需要另行设计。

- 盖板采用简支板计算图式进行设计，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行计算和验算。

- 盖板的计算高度按跨中计。

- 根据《公路圬工桥涵设计规范》7.0.6条，涵台的计算模式设定为：分离式基础台身为上、下端分别与盖板和支撑梁形成不可移动的铰接梁。

- 路面车辆活荷载直接作用在涵顶铺装；填土内摩擦角为35°，土容重19KN/m3。

- 本图册设定盖板环境类别为Ⅱ类，冻融环境。如工程环境作用等级超过以上设定，应根据《公路工程混凝土耐久性设计规范》的相关规定，提高混凝土标号和保护层厚度，并应采取附加防腐蚀措施及满足规范规定的其它要求。

2、材料与构造要点：

- 标准盖板宽度为99cm，本图册按预制盖板设计。在特殊情况下标准盖板可现浇，应按预制盖板的尺寸分块现浇。

- 盖板底层设受力主筋，顶层设架立钢筋，各种钢筋沿板长和板宽方向均匀布置。

- 涵洞基础分为分离式。

- 台身和基础采用混凝土材料进行设计，为C30混凝土。

- 在涵底地基容许承载力较低的情况下，必须对地基进行加固处理，以达到设计要求的容许承载力。

- 八字墙地基承载力要求与洞身基础相同。

- 基底换填材料的选用要求：当要求基底应力≤200 Kpa时, 换填材料可采用中粗砂，当要求基底应力>200 Kpa时, 换填材料要求采用级配碎石。

3、适用条件：

- 涵洞洞口处的路基边坡应与涵洞所在路段路基边坡保持一致，本图按1：1.5进行设计的尺寸，如边坡坡率为其它值时需要另行设计。

- 汽车荷载为城市-B级或公路－Ⅱ级时可参照使用。

- 施工要求：

- 本册图纸在使用前，施工单位应对涵洞的位置、标高、尺寸仔细核对。

- 盖板必须在混凝土强度达到设计强度的70%以上时才能进行脱模、移动和堆放。预制盖板堆放时应在板块端部采用两点搁支，不得将顶底面倒置。

- 盖板安装后，必须清扫冲洗，充分湿润后再在板与台背间、板与板之间的缝内用小石子填塞顶紧并填塞M10砂浆。

- 涵台台身的沉降缝一般沿涵长方向每隔4～6m设置一道，沉降缝必须贯穿整个断面（包括基础），缝宽2cm，沉降缝的设置应与板方向平行。

- 凡是采用填石抬高基础的涵洞，都应设置沉降缝。

- 凡在地基土质变化较大、基础埋置深度不一或地基容许承载力发生较大变化，以及路基填挖交界处均应设沉降缝。

- 设置于岩石地基上的涵洞可不设沉降缝。

- 沉降缝的防水措施在基础襟边以下，填嵌沥青木板或沥青砂，也可以用粘土填入捣实，并在流水面边缘以1：3水泥砂浆填塞，深度约为15cm。在基础襟边以上，接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞，深度约5cm，内侧以水泥砂浆填塞，深度约为15cm，中间空隙填以粘土。

- 涵洞外层防水措施：在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道，每道厚约1.5mm，涂后不再另抹砂浆。进行涵洞外层防水层施工后才可进行下一步施工工序，即沥青涂抹需在回填之前进行。

- 盖板与涵台之间设置两层石油沥青麻布油毡，使用石油沥青胶结料粘结。沉降缝外裹三层沥青二层石油沥青麻布油毡，宽度50cm。

- 盖板的吊装设施本参考图未列入，可根据工程具体情况自行考虑。

- 支撑梁的施工应与涵台基础同时进行。

- 为防止河床过度冲刷，应采用铺砌对河床进行处理，对倾斜较大的岩石河床，基础和铺砌可做成阶梯形。洞底和洞口铺砌必须注意平整，砂砾垫层必须均匀、密实。

- 洞底和洞口铺砌采用两层，上层采用浆砌片石，下层采用砂砾垫层铺设。

- 涵台台后填砂应在盖板安装完毕后进行，并应严格按水平分层填筑碾压，对涵台较高、不易达到碾压效果的涵洞，可采用在该范围内填筑碎石材料，并注意两边对称进行。台后2倍填土高度范围内的填土压实度不少于96％。为保证台后填土压实度，可采用液压补强压实的施工工艺。

- 未尽事宜，应符合交通部部颁《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020和《公路工程混凝土耐久性设计规范》JTG/T 3310-2019的要求。