宾县满井镇尚义村农田路工程

施工图设计总说明

- 设计依据及设计原则

  - 设计原则

- 满足镇总体规划和路网规划，以交通功能为主，配套设施齐全，做好与周边环境的协调。

- 经济技术合理、先进，选择适宜的结构和施工工艺。

- 充分考虑到生态环境的需求，同时协调好人、车、路、环境各种要素的关系，体现“以人为本”的设计思想。

  - 设计依据

- 设计合同及委托书。

- 建设单位提供的本工程有关资料和指示意见。

- 技术规范、标准和工程施工及验收标准

  - 技术规范

《城市道路工程设计规范》 （CJJ 37-2012）2016年版

《城镇道路路面设计规范》 （CJJ 169-2012）

《无障碍设计规范》  （GB 50763-2012）

《公路自然区划标准》 （JTJ 003-86）

《城市道路路基设计规范》  （CJJ 194-2013）

《公路土工试验规程》JTG E40-2007

《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008

《公路工程集料试验规程》JTG E42-2019

公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路勘测规范》（JTG C40-2007） ；

《公路排水设计规范》 （JTG/T D33-2012）；

《公路涵洞设计规范》（JTG/T3365-02-2020）

《公路环境保护设计规范》（JTG B40－2010）；

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）。

建设单位提供的其他有关资料。

  - 工程施工及验收标准

本工程所采用的施工技术规范、技术规程、试验规范及验收标准如下：

《公路路基路面现场测试规程》 （JTG E60-2008）

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 （JTG/T F30-2014）

《公路工程集料试验规程》 （JTG E42-2005）

《公路工程土工合成材料试验规程》 （JTG E50-2006）

《城镇道路养护技术规范》 （CJJ 36-2006）

- 工程概况

  - 工程现状

现宾县满井镇尚义村共有13个屯田间路拟铺筑田间砂石路面，现状况为砂土路面，夏季积水、泥泞，导致交通、农民收地道路不畅，道路稳定性极差，严重影响的农户秋收效率，现为提高道路的通行质量，需对其进行改造铺装。项目区现有田间生产道路多为3米以下生产土路，由于缺乏统一规划，不仅数量少分布不合理，而且路面窄，农业机械作业很不方便，加之无人管护，路面凸凹不平，遇到雨雪天气道路泥泞，出行困难，给农业生产和人民生活带来极大不便。

  - 工程范围及规模

宾县满井镇尚义村共有13个屯田间路铺筑田间砂石路面，工程地点位于宾县满井镇尚义村，本项目铺筑14780米长,道路宽度3米。

其中：袁家屯道路:总长2484米，道路一（ 长1610米、宽3米K0+089φ1000单孔圆管涵1座、K0+360 1-5*2方涵1座K0+690φ800单孔圆管涵1座）， 道路二（长210米、宽3米），道路三（长664米、宽3米）。

前刘屯道路:总长1338米、宽3米K0+166 1-5*2方涵1座、K0+918 φ1000单孔圆管涵1座。

李江屯东道路:总长879米、宽3米K0+879φ1500单孔圆管涵1座、1.5米管涵下回填1米山皮石，2米宽4米长。

李江屯西道路:总长1412米，道路一（长831米、宽3米K0+657φ1500单孔圆管涵1座），道路二（长243米、宽3米），道路三（长338米、宽3米）。

夏家屯道路:总长1946米，道路一（ 长742米、宽3米），道路二（ 长518米、宽3米），道路三（ 长224米、宽3米K0+054φ800单孔圆管涵1座），道路四（ 长236米、宽3米），道路五（ 长226米、宽3米）。

刘忠喜屯道路:总长626米、宽3米K0+182φ800双孔圆管涵1座、K0+260 1-5*2方涵1座。

石桥屯道路:总长645米，道路一（ 长364米、宽3米），道路二（ 长281米、宽3米K0+159φ800单孔圆管涵1座）。

后孟屯道路：总长883米，道路一（ 长430米、宽3米），道路二（ 长297米、宽3米），道路三（ 长156米、宽3米）。

盛家屯道路：总长1209米，道路一（ 长227米、宽3米），道路二（ 长38米、宽3米），道路三（ 长81米、宽3米），道路四（ 长119米、宽3米），道路五（ 长207米、宽3米K0+020φ800单孔圆管涵1座），道路六（ 长537米、宽3米K0+136φ800双孔圆管涵1座）。

孟家沟屯道路：总长745米，道路一（ 长571米、宽3米），道路二（ 长174米、宽3米）。

胡家屯道路：总长685米，道路一（ 长524米、宽3米），道路二（ 长161米、宽3米）。

徐振亚屯道路：总长359米，道路一（ 长207米、宽3米），道路二（ 长152米、宽3米K0+041φ800单孔圆管涵1座）。

张船匠屯道路：总长806米、宽3米K0+289φ800单孔圆管涵1座。

后刘屯道路：总长763米、宽3米K0+630φ1000单孔圆管涵1座。

具体数量见附表。

  - 主要设计内容

本道路工程设计内容包括道路、涵洞附属、过水路面铺设、掉水漏石砌、护坡。

    - 路面结构

    - 田间路铺装结构：

10cm 山皮石细料磨耗层（天然级配，最大粒径不大于2CM）

30cm山皮石基层      （天然级配，最大粒径不大于8CM）

碾压路床（压实度≥96%）

总厚度40cm。

  - 涵洞材料规格及质量要求

1）水泥

路面水泥混凝土板采用42.5级普通硅酸盐水泥，其物理特性和化学成分应符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的规定及满足《水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中中交通路面要求。

2）碎石

应使用质地坚硬、耐久、洁净，具有良好的颗粒形状，以接近立方体和多棱角为宜。路面对碎石等级、强度要求见下表：

水泥混凝土粗集料技术指标

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅱ级 |
| 碎石压碎指标 不大于(%) |  | 25 |
| 坚固性(按质量损失计) 不大于(%) |  | 8 |
| 针片状颗粒含量(按质量计) 不大于(%) |  | 15 |
| 含泥量(按质量计) 不大于(%) |  | 1.0 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按S03质量计) 小于(%) |  | 1.0 |
| 含泥量（按质量计） 不大于(%) |  | 1.0 |
| 泥块含量（按质量计） 不大于(%) |  | 0.5 |
| 吸水率（按质量计） 不大于(%) |  | 2.0 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）不大于（%） |  | 1.0 |
| 洛杉矶磨耗损失（%） 不大于（%） |  | 32 |
| 有机物含量（比色法） |  | 合格 |
| 岩石抗压强度(MPa)不小于 | 岩浆岩 | 100 |
|  | 变质岩 | 80 |
|  | 沉积岩 | 60 |
| 松散堆积密度（kg/m3） 不小于 |  | 1350 |
| 表观密度 不小于 |  | 2500kg/m3 |
| 空隙率 不大于(%) |  | 47 |
| 磨光值 不小于(%) |  | 35 |
| 碱活性反应 |  | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

水泥混凝土粗集料级配范围表

| 粒径 （mm） | 方 筛 孔 尺 寸 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 |
| 级配 | 累 计 筛 余 （以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.75-31.5 | 0 | 0-5 | 20-35 | 40-60 | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 95-100 |

3）砂：

应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，并应符合下表中的技术要求。

水泥混凝土细集料级配范围表

| 砂分级 |  | 方 筛 孔 尺 寸 （mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.075 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
| 级配 | 累 计 筛 余 （以质量计）（%） |  |  |  |  |  |  |
| 中砂 | 95-100 | 90-100 | 70-92 | 41-70 | 10-50 | 0-25 | 0-10 |

水泥混凝土细集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅱ级 |
| 氯离子含量(按质量计) 不大于(%) | 0.03 |
| 坚固性(按质量损失计) 不大于(%) | 8 |
| 含泥量(按质量计) 不大于(%) | 2.0 |
| 泥块含量(按质量计) 不大于(%) | 0.5 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按S03质量计) 不大于(%) | 0.5 |
| 轻物质含量（按质量计） 不大于(%) | 1.0 |
| 吸水率(%) 不大于(%) | 2.0 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 表观密度 不小于 | 2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 不小于 | 1400kg/m3 |
| 空隙率 不大于(%) | 45 |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |
| 结晶态二氧化硅含量 不小于(%) | 25 |

4）水：

饮用水可直接作为水泥混凝土搅拌及养护用水。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

硫酸盐含量(按SO42-)计，不大于2700mg/L；

氯离子含量不大于3500mg/L

碱含量不大于1500mg/L；

PH值不得小于4.5；

不溶物含量不大于5000 mg/L；

不应有漂浮的油脂和泡沫、不应有明显的颜色和异味。

5）引气剂：

水泥混凝土路面掺加引气剂，引气剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品，掺量按试验确定。引气剂技术性能指标要满足下表中的要求。

引气剂技术性能指标

| 项目 |  | 引气剂 | 项目 |  | 引气剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减水率（%），≮ |  | 8 | 抗压强度比（%），≮ | 7d | 95 |
| 泌水率比（%），≮ |  | 80 |  | 28d | 90 |
| 含气量（%） |  | ≥3.0 | 收缩率比（%）28d，≯ |  | 120 |
| 凝结时间（min） |  | -90-+120 | 弯拉强度比（%） | 28D | 105 |
| 抗压强度比（%），≮ | 3d | 95 | 对钢筋锈蚀作用 |  | 对钢筋无锈蚀危害 |

- 施工方法及注意事项

  - 铺装施工

1）在铺筑完成后，应达到纵向顺适，横向形成横坡，表面平整，不得出现局部高低不平之处。

  - 其他

1）开工前，施工单位应全面熟悉设计文件，在设计交底的基础上进行现场核对和施工调查，发现问题及时按有关程序与设计单位取得联系。

2）解决好施工水、电的供应，保证施工设备、材料和生活必需品的供应。设立必要的安全标志和挡排。

3）施工期间，应严格控制施工顺序，加强施工安全。施工单位施工时必须严格按照《建筑工程安全生产管理条例》要求执行。

4）施工单位应制定详细的施工组织计划，制定切实可行的施工方案，经审查、审批后严格执行。

5）文明施工，减少施工过程中对环境的不良影响。

6）质量检验是保证工程质量的必要手段，也是工程质量的生命线。施工单位及监理单位应对施工全过程进行质检。