|  |
| --- |
| 石油沥青质量要求 |
| 1 | 质量要求 | 满足国家、行业及采购人相关要求。满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） |
| 2 | 针入（25℃,5s,100g） | 80～100(0.1mm) |
| 3 | 针入度指数PI | -1.5～+1.0 |
| 4 | 软化点 | ≥44℃ |
| 5 | 60℃动力粘度 | ≥140Pa·s |
| 6 | 10℃延度 | ≥30cm |
| 7 | 15℃延度 | ≥100cm |
| 8 | 蜡含量 | ≤2.2% |
| 9 | 闪点 | ≥245℃ |
| 10 | 溶解度 | ≥99.5% |
| 11 | 密度（25℃) | 实测记录 |
| 12 | 质量变化 | ≤±0.8% |
| 13 | 残留针入度（25℃) | ≥57% |
| 14 | 残留延度（10℃) | ≥8cm |
| 15 | 残留延度（15℃) | ≥20cm |