路基、路面及排水说明书

1.路基设计原则、路基横断面布置

1.1设计原则

通过充分调查沿线地质、水文、气象、筑路材料的基础上，本着因地制宜，就地取材的原则，选择合理的路基横断面形式和边坡坡度，并采取行之有效的排水防护措施，确保路基有足够的强度和稳定性。

在确定路基横断面时，充分考虑了路基横断面与自然环境的协调，在填、挖方横断面折线顶点处进行圆弧化处理。边沟形式尽量少用浆砌形式，淡化或减轻人工痕迹。同时在挖方路段，灵活选择边坡坡率及边沟形式，以使路基断面与自然环境达到最佳协调。同时充分考虑地形、地质、旧路现状等条件，结合积雪、地下（地表）水位埋深及路基稳定性等因素，通过对调查的本地区内涝历史最高水位进行分析、并推算百年一遇设计水位，在尽量保证路床土基常期处于干燥或中湿状态下，根据《公路路基设计规范》中路基临界高度参考值及路基填料颗粒组成状况确定路基填土高度。根据沿线自然条件，结合本路段特点及难点，满足使用功能。

1.2设计依据

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

(2) 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）

(3)《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)

(4)《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

(5)《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)

(6)《公路排水设计技术规范》(JTG/T D33-2012)

(7)《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

(8)《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

(9)《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40--2011)

(10)《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)

其它国家、交通部颁发的现行标准、规范及国内其它有关规定。

1.3路基横断面布设及超高方案

1.3.1路基高度

路基高度主要受地形、被交叉道路、地下（地表）水位及路基稳定性等因素控制。

1.3.2路基横断面

路基宽度6.5m   行车道4.5m+土路肩1.0m×2

1.3.3路拱横坡

行车道横坡为0%，土路肩为3%。

1.3.4设计标高及超高方式

路基设计高为绕道路中线超高，道路中线，超高方式为行车道绕道路中线旋转。按积雪冰冻地区指标采用。

设计标高为路面中心线。

1.3.5路肩、路基边坡

填方路堤：路堤高度小于8.0m时，边坡坡率采用1：1.5；路堤高度大于8.0m时，8.0m处边坡坡率采用1：1.75。

挖方路堑：土质路堑边坡坡率采用1：1.5；

1.3.6用地范围

公路用地范围：填方路段为边沟外边缘(无边沟时为路堤边坡坡脚)以外1m范围内用地；挖方路段为截水沟外边缘(无截水沟时为路堑坡顶)以外1m范围内用地。

2.路基设计

(1)基底处理

拟建沥青混凝土路面宽度为4.5m，路基宽度6.5m。

(2)桥涵台背过渡段

有函洞两处，两侧两侧行车较平顺，本次设计不做处理。

3.路基压实标准与压实度及填料强度要求

路基压实采用重型压实标准,清表土后填前压实度≥85%，压实度及填料强度见下表：

路基填料及压实度要求表

| 路基部位 | 路床顶面以 下深度(cm) | 填料最小强度 （CBR）（%） | 填料最大粒径 （cm） | 路基压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路床 | 0～30 | 5 | 10 | ≥94 |
| 下路床 | 30～80 | 3 | 10 | ≥94 |
| 上路堤 | 80～150 | 3 | 15 | ≥93 |
| 下路堤 | ≥150 | 3 | 15 | ≥90 |

4.路基、路面排水系统

路基排水以防、排、疏结合为原则，并与路面排水、路基防护、桥涵构造物等相互协调，形成完善的排水系统。各种排水设施的尺寸和形式根据降雨量、汇水面积等实际情况选择。排水设施应自然、系统、完善；要注重与环境、景观协调；并考虑对行车安全的影响。排水设施的防护按排水流速不大于冲刷允许的最大速度并不小于出现淤积的最小速度控制。

沿线利用原有旧路土质梯形边沟。

6.取土、弃土设计、环保及节约用地措施

路基填土均采用碎石土。原则上节约用地，利于环保，防止水土流失，严禁乱掘乱挖，规划取土方式。

路基清表土方及旧路挖除土方可优先用于护坡道的填筑。

7.路面结构设计，材料要求、混和料要求、级配组成及施工要求

7.1路面设计原则

路面设计根据公路的功能、使用要求及所处地区的气候、水文、土质等自然条件，结合该地区路面施工经验和材料供应进行路面综合设计；同时本着技术先进、经济合理、安全适用、合理选材、方便施工、利于养护的原则进行路面结构设计。

7.2设计原则、依据

以行车荷载和温度梯度综合作用产生的疲劳断裂作为确定板厚的设计标准，计算路面结构厚度；以双轮组单轴轴载100kN为设计轴载。

7.3路面结构

路面结构：

AC-16中粒式沥青混凝土         5 厘米

透层油（1.0L/㎡）

6%水泥稳定砂砾                20厘米

5%水泥稳定砂砾                20厘米

7.4材料要求

7.4.1面层

沥青：

采用普通沥青，采用90号A级道路石油沥青,技术指标见表7-1。

沥 青 技 术 要 求                          表7-1

| 指标 |  | 单位 | SBS | 90号A级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s ，100g） |  | 0.1mm | 50～80 | 80～100 |
| 针入度指数PI |  |  | ≥-0.4 | -1.5 ～ +1.0 |
| 软化点（R&B） |  | ℃ | ≥70 | ≥45 |
| 60℃动力粘度 |  | Pa.s |  | ≥140 |
| 135℃运动粘度 |  | Pa.s | ＜3 |  |
| 5℃延度 |  | cm | ≥35 |  |
| 10℃延度 |  | cm |  | ≥30 |
| 15℃延度 |  | cm |  | ≥140 |
| 腊含量（蒸馏法） |  | % |  | ≤2.2 |
| 闪点 |  | ℃ | ≥230 | ≥245 |
| 溶解度 |  | % | ≥99 | ≥99.5 |
| 密度（15℃） |  | g/cm3 |  | 实测记录 |
| 弹性恢复（25℃） |  | % | ≥75 |  |
| TFOT(或RTFOT)后残留物针入度比（25℃） |  | % | ≥65 |  |
| 储存稳定性离析，48h软化点差 |  | ℃ | ≤2.5 |  |
| TFOF（或RTFOF）后残留物 | 质量变化 | % | ≤±1.0 | ≤±0.8 |
|  | 残留针入度比 | % |  | ≥57 |
|  | 残留延度（5℃） | cm | ≥25 |  |
|  | 残留延度（10℃） | cm |  | ≥10 |

路面用粗集料：

沥青混凝土路面所用骨料碎石应具备良好的抗压、抗磨耗性能，并选用锤式破碎机生产的机轧碎石，以保证骨料技术品质；集料整体应干燥、洁净、无风化、无杂质，质量要求见表7-2。

沥 青 技 术 要 求                   表7-2

| 材料名称 | 配合比型式 | 20℃抗压 回弹模量（MPa） | 15℃抗压 回弹模量（MPa） | 劈裂强度 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中粒式沥青混凝土 | AC-16 | 1200 | 1600 | 1.0 |

- 集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，表面粗糙，具有足够的强度、耐磨耗性。技术指标见表7-3、7-4。

粗 集 料 技 术 指 标                          表7-3

| 项 目 | 上面层（其它层次）指标 |
| --- | --- |
| 单轴抗压强度 不小于（Mpa） | 120（90） |
| 碎石压碎指标 不大于（%） | 18（20） |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于（%） | 26 |
| 表观相对密度 不小于 | 2.6 |
| 吸水率 不大于（%） | 2.0 |
| 对沥青的粘附性 不小于 | 4级 |
| 坚固性 不大于（%） | 12 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量 不大于（%） | 1 |
| 软石含量 不大于（%） | 2 |
| 石料磨光值 不小于（PSV） | 42（表面层） |

注：当石料对沥青的粘附性≥4级，且SiO2含量≤50%时。

粗集料加工规格与质量的要求                  表7-4

| 规格 (cm) | 尺寸 (mm) | 推荐技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过率(%) |  | 针片状含量 |  | 水洗法＜0.075mm颗粒含量(%) |
|  |  |  |  | 表面层 | 其他层次 |  |
| 2～3 | 20～30 | 31.5mm | 100 | ≯12 | ≯15 | ≤1 |
|  |  | 19mm | ＜15 |  |  |  |
| 粗1～2 | 16～20 | 26.5mm | 100 | ≯12 | ≯15 | ≤1 |
|  |  | 16mm | ＜20 |  |  |  |
| 细1～2 | 10～16 | 16mm | ＞95 | ≯12 | ≯15 | ≤1 |
|  |  | 9.5mm | ＜20 |  |  |  |
| 0.5～1 | 5～10 | 13.2mm | 100 | ≯18 | ≯20 | ≤1 |
|  |  | 4.75mm | ＜20 |  |  |  |
| 0.3～0.5 | 0.3～0.5 | 4.75mm | ＞90 |  |  | ≤2.5 |
|  |  | 2.36mm | ＜25 |  |  |  |

②细集料采用洁净、干燥、无风化、无杂质的机制砂，其质量应符合表7-5的规定。机制砂应采用专用的制砂机制造，并选用优质石料生产，其级配应符合表7-6的要求。

细 集 料 质 量 要 求                             表7-5

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | 2.60 |
| 坚固性（>0.3mm部分） | ≯12% |
| 含泥量（<0.075mm的含量） | ≯8% |
| 砂当量 | ≮60% |
| 棱角性（流动时间）（s） | ≮30 |

沥青混合料用石屑、机制砂规格                      表7-6

| 规格 | 水洗法通过各孔筛质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 石屑 | 100 | 90~100 | 60~90 | 40~75 | 20~55 | 7~40 | 2~20 | 0~10 |
| 机制砂 | 100 | 100 | 80~100 | 50~80 | 25~60 | 8~45 | 0~25 | 0~15 |

③沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土、杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合表11-7的规定。

沥青混合料用矿粉质量要求                        表7-7

| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 视密度，不小于 | t/m3 | 2.45 |
| 含水量，不大于 | % | 1 |
| 颗粒范围＜0.6mm | % | 100 |
| ＜0.15mm | % | 90～100 |
| ＜0.075mm | % | 70～100 |
| 外观 | ─ | 无团粒结块 |
| 亲水系数 | ─ | ＜1 |
| 塑性指数 | ─ | ＜4 |

④石灰粉必须洁净、干燥，质量应符合下述要求：

a.石灰粉的有效钙镁含量必须达到二级钙质石灰标准要求。

b.生产消石灰粉时，必须将生石灰充分消解后，剔除未消化残渣后烘干磨细，加工成消石灰粉。

c.石灰粉的细度等其他技术指标应满足现行《公路沥青路面设计规范》表3.2.13中关于钙质消石灰的要求。

d.石灰粉的含水量应不大于1%，外观无团粒结块。

⑤纤维稳定剂

表面层中粒式改性沥青混合料(AC-16)所使用的纤维稳定剂宜为松散的絮状木质素纤维。木质素纤维宜采用针叶类木材为原料制造，并能承受250℃的干拌温度不变质。木质素纤维的掺加量宜为沥青混合料质量的0.3～0.4％，其质量技术要求应满足表表7-8的规定。

木质素纤维质量要求                             表7-8

| 项目 | 纤维长度 | 灰分含量 | PH值 | 吸油率 | 含水量 | （普通筛分析）通过百分率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | % |  |  | % | 0.85mm | 0.425mm | 0.106mm |
| 指标 | ≤6.0 | 18±5 | 7.5±1.0 | ≥纤维质量的5倍 | ≤5 | 75～95 | 55～75 | 20～40 |

路面用细集料：

沥青混凝土表面层用细集料可采用天然砂。细集料应洁净、干燥，细度模数大于2.5。天然砂规格应符合下表的规定，砂的含泥量超过规定时应水洗后使用。沥青混合料中天然砂的用量通常不宜超过集料总量的20%。石屑在生产加工过程中必须进行吸抽，以减少石屑中粉尘的含量，S14与S16组合使用，且0.075mm方孔筛的通过率控制为10%。

面层细集料质量要求          表7-9

| 指标 | 单位 | 三级公路 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 |  | 2.45 |
| 砂当量，不小于 | % | 50 |
| 含泥量(小于0.075mm)，不大于 | % | 5 |

7.4.2透层

路面基层7天养生达到强度后，先清扫基层表面，并清除表面浮浆，待基层干燥、干净、无松动后喷洒透层油，透层油采用PC-2型乳化沥青，用量为1.0L/m2。

乳化沥青技术要求                   表7-10

| 试验项目 |  | 单位 | 乳化沥青透层 | 乳化沥青粘层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阳离子PC-2 | 阳离子PC-3 |
| 破乳速度 |  |  | 慢裂 | 快裂 |
| 粒子电荷 |  |  | 阳离子（+） | 阳离子（+） |
| 筛上残留物（1.18mm筛），不大于 |  | % | 0.1 | 0.1 |
| 粘度 | 恩格拉粘度计E25 |  | 1～6 | 1～6 |
|  | 道路标准粘度计C25,3 | S | 8～20 | 8～20 |
| 蒸发残留物 | 残留分含量，不小于 | % | 50 | 50 |
|  | 溶解度(三氯乙烯)，不小于 | % | 97.5 | 97.5 |
|  | 针入度（100g,25℃,5s） | 0.1mm | 50～300 | 45～150 |
|  | 延度（15℃），不小于 | cm | 40 | 40 |
|  | 延度（5℃），不小于 | cm |  |  |
|  | 软化点，不小于 | ℃ |  |  |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于 |  |  | 2/3 | 2/3 |
| 常温贮存稳定性： |  |  |  |  |
| 1d，不大于 |  | % | 1 | 1 |
| 5d，不大于 |  | % | 5 | 5 |

7.4.5基层、底基层

基层水泥要求采用42.5级普通硅酸盐水泥，底基层水泥要求采用42.5级普通硅酸盐水泥。

基层采用强度高、抗裂性好、耐久性好的悬浮密实型水泥稳定砂砾。

基层的骨架密实状态必须在施工中根据具体级配和混合料配合比进行检验。骨架密实型混合料要求集料的最大粒径不宜太大，以减小混合料离析。在确定悬浮密实型粗集料的级配试验时，应先将粗集料划分成2～3档，通过表面振动压实的方法逐级填充，并计算振实密度和孔隙率，直到找出振实密度最大的粗集料组成。在此基础上，用体积法计算确定细集料和结合料的压实体积和重量，从而确定细集料的组成和结合料的比例。

基层、底基层均采用悬浮密实型水泥稳定（中砂）。

中砂应洁净、无杂质，并有适当的级配，且小于0.075mm的颗粒含量不应大于10%，基层、底基层颗粒组成范围见表7-11。

悬浮密实型水泥稳定类集料级配                 表7-11

| 结构层 | 通过下列方筛孔（mm）的质量百分比（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 置 | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 基 层 |  | 100 | 90-100 | 60-80 | 29-49 | 15-32 | 6-20 | 0-5 |
| 底基层 | 100 | 93-100 | 75-90 | 50-70 | 29-50 | 15-35 | 6-20 | 0-5 |

6%水泥稳定砂砾，压实度98%，7天无侧限抗压强度不低于3.0Mpa。

5%水泥稳定砂砾压实度≥97%；7d无侧限抗压强度≥2.0Pa。

8.路床顶面验收标准

铺筑基层前，应对路基顶面弯沉进行测量，以检验回弹模量是否满足路面设计要求，土质路基顶面的回弹弯沉设计值L0=220（0.01mm）。其余平整度、密实度及路基尺寸等指标需满足验收规范要求。

路基顶面验收标准、检查频率、检查方法见表8-1。

路基顶面验收检测标准及频率                   表8-1

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率（建议） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度 | ≥95 | 每200m每压实层测4处 |
| 2 | 路床顶面弯沉值（0.01mm） | 200（干燥段） 220（中湿段） | 按设计文件要求检查 |
| 3 | 纵断面高程（mm） | 10，-15 | 水准仪每200m测4断面 |
| 4 | 中线偏位（mm） | 50 | 全站仪每200m测4点 |
| 5 | 宽度 | 不小于设计值 | 用尺量每200m测4处 |
| 6 | 平整度（mm） | ≤15 | 3m直尺每200m测2处×10尺 |
| 7 | 横坡（%） | ±0.3 | 水准仪每200m测4断面 |
| 8 | 边坡 | 不陡于设计值 | 检查每200m4处 |

9.施工方案及注意事项

9.1路基施工方法及注意事项

⑴做好平面控制点和水准点的保护工作，以防丢失、破坏或季节性冻融影响。

⑵路基处理应避免在春融期和雨季进行，并注意路基施工期间的排水。

⑶路基填土应严格控制，分层填筑、分层碾压，每层压实厚度不得超过20cm。路基压实控制在最佳含水量时进行，应特别注意与构造物衔接处的路基压实，以防止构造物两侧路基沉陷。

⑷路基横坡控制在3％～4％之间，以利于排水通畅；在路基封顶时，找平为1.5%。

⑸路基施工采用推进法施工作业，使运输车辆在已经填筑的路基上行驶，避免基底翻浆。相邻施工路段填土高差不得大于一层填土厚度，并采取措施保证接合部路基压实质量。

⑹应注意施工环境保护，不允许任意扩大取土场面积、随意变更取土场、随意弃土等破坏环境的施工行为。

9.2沥青砂施工

⑴用砂应为干燥的中砂，含泥量不得大于3%。沥青材料采用石油沥青。沥青砂配合比按重量比为10%的沥青和90%的中砂。

⑵先将沥青均匀加热至200℃—230℃，加热时的温度使用温度计测量控制。

⑶沥青砂浆的配制在钢制炒盘上，先将砂烘干并加热至110-120℃，然后按规定将加热至200-230℃的沥青倒入进行干拌，不断翻拌均匀，并继续加热至要求温度为止。配制时应注意必须将砂烘干。在炒盘上拌制沥青砂浆时应注意火候，温度适宜控制在180--210℃，温度高时会冒黄烟易起火，并且沥青炭化变质，影响粘结力，还因气味呛人亦无法翻拌操作，如温度过低则无法拌合均匀，并仔细翻拌直到砂子被沥青包裹均匀为止。

9.3路面施工方法及注意事项

1. 一般规定

⑴ 路面铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报，遇有影响路面施工质量的天气时，应暂停施工并采取必要的防范措施。雨季、风天、高温季节、低温季节施工应制定相应的施工方案。

⑵ 做好施工前准备工作，包括施工机械选择、施工组织、搅拌场设置、摊铺前材料与设备检查及对路基和基层的检测与修整。

⑶ 基层和面层在正式摊铺前，必须铺筑试验路段。

⑷ 路面各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度，并应注意土路肩的压实。

⑸ 应注意施工环境保护，污水不得随意排放，废弃的沥青混凝土、基层残渣等废弃物应集中堆放或掩埋。

⑹ 外购砂石材料备料运输时，应按设计部门所给的便道上路，以免较重的料车损坏村屯道路和对居民生活带来危害。

2. 基层

⑴基层采用拌和站集中拌和，汽车运输、人工和摊铺机一次摊铺，碾压成型的施工方法。

⑵施工前应根据原材料情况进行混合料组成设计，并严格控制水泥剂量。

⑶基层摊铺应按设计宽度一次完成，避免纵向接缝。横向接缝应按要求及时处理。

⑷基层压实应采用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行，后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机继续碾压密实，根据摊铺厚度选择适宜压路机吨位。

⑸基层养生时间均不应少于7d，养生期间应封闭交通，养生期结束后应尽早铺筑面层。

3. 面层

⑴ 沥青混合料的拌和

沥青混合料必须在沥青拌合厂采用拌合机械拌制，沥青混合料拌合时间应以混合料拌合均匀，所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度。在试拌时，视混合料情况，拌合时间可相应增、减。

⑵ 沥青混合料的运输

运料车每次使用前后必须清扫干净，在车厢板上涂防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，且不得于车厢底部留有残液；为减少混合料离析，应于装料时多次挪动装料车；混合料宜采用苫布覆盖保温、防雨、防污染。

运料车进入现场时，轮胎上不得粘有泥土等污物，否则应设水池洗净轮胎后进入现场。

若运至现场的混合料不符合施工温度要求，或已结块、遭雨淋的不得铺筑。

⑶ 沥青混合料的摊铺

应采用沥青摊铺机摊铺，按设计宽度一次完成。

摊铺机应缓慢、均匀、连续地进行，以提高平整度及减少混合料的离析；摊铺速度宜控制在2～6m/min的范围进行。

⑷ 沥青路面的压实及成型

沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。

初压、复压工作区间严格分开，降低压路机工作区段长度，保证在足够高温度下进行压实作业。同时也要防止过度碾压，破坏结构内部骨架。

⑸ 在铺筑沥青混凝土下面层之前，在水泥稳定级配碎石基层7天养生达到强度后，要对基层表面进行清扫，使基层表面保持干燥、干净，无松动，然后撒铺透层油，透层油采用乳化沥青PC-2，洒铺量1.1L/m2。

⑹ 在透层油挥发、破乳完成后于透层之上设置下封层。下封层采用撒布热基质沥青后，铺设4.75～9.5mm的碎石的结构。沥青标号为90号，撒布量采用1.0L/ m2，碎石撒布量为满铺的60～70%之间。碎石要求干净、干燥的碎石(最好石灰岩)。一般热洒沥青与碎石间隔20m洒铺，应根据铺设的温度以试验路段确定合适的间隔(正常温度热洒沥青20m后洒铺碎石，气温高时间隔可达40m，气温低时撒完沥青后即可铺设碎石)。

⑺ 在沥青混凝土面层之间，粘层油宜在当天喷洒，待水分蒸发完成或稀释剂基本挥发完成后随即铺筑沥青面层，确保粘层不受污染，粘层油采用乳化沥青PC-3，洒布数量为0.5L/m2。

⑻ 施工中应严格按照现行的《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)等有关规程规范中所规定的施工工艺及质量验收标准进行施工。

10、动态设计

及时到施工工地回访，分析各种施工信息资料，对在施工期间可能出现异常现象立即处理，以保证施工安全稳定。对于本项目在翻浆处理路段进行施工监测，施工过程中，对与原设计不一致的信息，及时反馈，做到对原设计进行校核、修改和补充，保证施工质量及安全。