融冰剂技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |
| 1 | 外观 | 颗粒或片状固体、浅色 均态液体 |
| 2 | 固体溶解速度，g/min | >8.0 |
| 3 | 相对融雪化冰能力，% | >110 |
| 4 | 冰点，C | >-40 |
| 5 | pH | 6.0-10.0 |
| 6 | 碳钢腐蚀率，mm/a | <0.06 |
| 7 | 路面摩擦衰减率，X | <5 |
| 8 | 植物种子相对受害率，% | <15 |
| 9 | 固体水分% | <5 |
| 10 | 水不溶物% | <5 |
| 11 | 氯化物% | >1.0 |
| 12 | 汞(Hg),mg/kg | <1 |
| 13 | 镉(Cd),mg/kg | <5 |
| 14 | 铬(Cr),mg/kg | <15 |
| 15 | 铅(Pb),mg/kg | <25 |
| 16 | 砷(As),mg/kg | <5 |
| 17 | 氯化钠 | >39 |
| 18 | 氯化镁 | >29 |
| 19 | 氯化钙 | >29 |